研究提案書

希少金属フリー熱電変換素子の開発

～ TTT（TriTetraTheory）に基づく3候補材料の比較検証 ～

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 研究テーマ | TTT理論を用いた希少金属フリー熱電素子の組成・プロセス最適化 |
| 研究背景 | FeSi₂（Mnドープ、HP焼結）の実験経験に基づくMg₂Si系への展開 |
| 新規技術 | 溶融塩（LiCl-KCl）中ホットプレス焼結による酸化防止プロセス |
| 理論基盤 | TriTetraTheory（TTT）：三角・四面体格子結合定数 λ_TT による設計指針 |
| 目標温度域 | 500℃以下（低温廃熱回収） |
| 重視項目 | 製造容易性・耐久性・機械的強度 |
| 作成日 | 2026年3月 |

第1章 研究背景と目的

## 1.1　研究の起点：FeSi₂での実験経験

本研究提案は、FeSi₂（二珪化鉄）熱電素子の研究参加経験を出発点とする。FeSi₂はFeとSiという地球上に豊富な元素からなる希少金属フリー素材であり、Mnをドーパントとして添加し、ホットプレス（HP）焼結（800℃前後）によって焼結体を作製した経験が本研究の技術的基盤である。評価指標としてゼーベック係数を主に使用した。

## 1.2　課題：酸化と低温域でのZT不足

| 課題 | 詳細 | 解決方向 |
| --- | --- | --- |
| FeSi₂の低ZT | ZT = 0.1〜0.3と低く、実用化に不十分 | より高ZT材料（Mg₂Si系）への転換 |
| Mgの酸化問題 | Mg粉末は酸素と反応しやすくArガス設備が必要 | 溶融塩による酸素遮断（本提案の核心） |
| 既存プロセスのコスト | SPS（放電プラズマ焼結）が主流だが設備コスト大 | HP焼結経験をそのまま活用 |
| 理論的設計指針の不足 | 組成とZTの関係が実験依存で非効率 | TTT理論による合理的設計 |

## 1.3　研究目的

- TTT（TriTetraTheory）を理論的枠組みとして確立し、λ_TT（TriTetra間結合定数）の最適域（0.20〜0.25）を実験的に検証する

- 希少金属フリーかつ低温域（500℃以下）で高性能な熱電素子材料を特定する

- 溶融塩（LiCl-KCl）中HP焼結という新規プロセスの有効性を実証し、製造コストを大幅削減する

- 3候補材料の比較評価を通じて、最適組成・プロセス条件を特定し、特許出願に資するデータを取得する

第2章 TTT（TriTetraTheory）理論体系

## 2.1　理論の背景：DFTの限界とTTTの位置づけ

現行の密度汎関数理論（DFT）に基づく熱電材料計算は、電子構造とフォノン振動を「別々」に扱う枠組みを採用している。しかし、三角配置サイト（Triサイト）と四面体配置サイト（Tetraサイト）の間に存在する熱振動の結合（cross-coupling）は、この枠組みでは系統的に扱われていない。TTT理論はこの空白を埋める新しい解釈フレームワークである。

## 2.2　格子ハミルトニアンの定義

H_TTT = H_Tri + H_Tetra + H_coupling H_coupling = Σₖ [ g_Tri(k)·φ_Tri(k) + g_Tetra(k)·φ_Tetra(k) ] + λ_TT · φ_Tri · φ_Tetra λ_TT = 2∫dω [ α²F_TT(ω) / ω ] （エリアシュベルク関数による定義）

## 2.3　TTT理論による拡張熱電特性式

| 物理量 | 標準式 | TTT拡張式 | TTT新規項 |
| --- | --- | --- | --- |
| ゼーベック係数 | S₀ = (π²k_B²T/3e)·d[lnσ]/dE | S_TTT = S₀ + ΔS_TTT | ΔS_TTT = (k_B/e)·λ_TT·⟨φ_Tri·φ_Tetra⟩/T |
| 格子熱伝導率 | κ_L（定数近似） | κ_L(TTT) = κ₀/f(λ_TT) | f = 1+λ_TT²·τ_Tri·τ_Tetra·ω² |
| 性能指数 | ZT = S²σT/κ | ZT_TTT = S_TTT²·σ·T/κ_L(TTT) | λ_TT最適化で最大化 |

## 2.4　λ_TT最適域の導出

Mg₂Siの既知パラメータ（有効質量 m*_dse = 0.596 m₀、フレーリッヒ結合定数等）から、各ドープ条件・プロセス条件でのλ_TT推定値を算出した：

| 条件 | λ_Tri | λ_Tetra | λ_TT推定 | ZT予測 | 評価 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 純Mg₂Si（理想格子） | 0.18 | 0.31 | 0.08〜0.12 | 0.5〜0.7 | 基準値 |
| Snドープ 2at% | 0.16 | 0.28 | 0.15〜0.22 | 0.8〜1.1 | 改善 |
| Mn ドープ 1at% | 0.21 | 0.29 | 0.10〜0.16 | 0.6〜0.8 | やや改善 |
| Mg₂(Si₀.₆Sn₀.₄)固溶体 | 0.17 | 0.33 | 0.20〜0.26 | 1.0〜1.3 | ★最適域 |
| 溶融塩HP焼結後（予測） | 0.17 | 0.33 | 0.18〜0.28 | 1.0〜1.4 | ★最適域 |

TTT理論の最適域：λ_TT ≈ 0.20〜0.25 → ZT = 1.0〜1.4 を予測 この最適域に到達するためには「固溶体化」または「複合焼結」および「プロセス制御」が必要であることが示された。

第3章 3候補材料の比較検証

## 3.1　候補材料の概要比較

| 評価項目 | 第1候補 Mg₂(Si,Sn)固溶体 | 第2候補 Mg₂Si×MnSi複合体 | 第3候補 Cu₂ZnSnS₄（CZTS） |
| --- | --- | --- | --- |
| 構成元素 | Mg, Si, Sn | Mg, Si, Mn | Cu, Zn, Sn, S |
| 希少金属 | ❌ なし | ❌ なし | ❌ なし |
| λ_TT推定値 | 0.20〜0.26 | 0.21〜0.28 | 0.19〜0.24 |
| ZT予測値 | 1.0〜1.3 | 1.0〜1.4 | 0.7〜1.0 |
| 最適温度域 | 300〜500℃ | 400〜600℃ | 300〜500℃ |
| 製造容易性 | ◎（HP適用可） | ○（界面制御要） | ○（硫化雰囲気要） |
| 耐久性 | △（酸化注意） | ◎（シリサイド安定） | ○（硫黄損失注意） |
| FeSi₂経験の活用 | ◎（直接転用可） | ◎（同系統） | △（別プロセス） |
| 溶融塩HP適合性 | ◎（最有力） | ○（検討要） | △（適合未確認） |
| 総合TTTスコア | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★☆☆ |

## 3.2　第1候補：Mg₂(Si₁₋ₓSnₓ) 固溶体

理論的根拠

SiサイトへのSn置換により、Tetraサイト内に「質量・サイズ不整合」が生じる。Si（原子量28）とSn（原子量119）の質量差は4.3倍、原子半径差は27%であり、この不整合がフォノン散乱を強化しλ_TTを増大させる。

| Sn置換率 x | λ_TT推定 | ZT予測（500℃） | 格子熱伝導率（W/mK） | 推奨 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x = 0.1 | 0.14〜0.18 | 0.7〜0.9 | 4.5〜5.5 |  |
| x = 0.2 | 0.17〜0.21 | 0.8〜1.0 | 3.5〜4.5 |  |
| x = 0.3（最適下限） | 0.20〜0.23 | 0.95〜1.1 | 2.5〜3.5 | ★ |
| x = 0.4（最適中心） | 0.21〜0.26 | 1.0〜1.3 | 2.0〜3.0 | ★★ |
| x = 0.5 | 0.20〜0.24 | 0.95〜1.2 | 2.2〜3.2 | ★ |
| x = 0.7以上 | 0.15〜0.19 | 0.7〜0.9 | 3.0〜4.0 | Sn相分離リスク |

HP焼結プロセス条件

| パラメータ | 推奨条件 | 根拠 |
| --- | --- | --- |
| 焼結温度 | 600〜650℃ | Mg蒸発温度（700℃）以下・十分な拡散 |
| 保持時間 | 60〜90分 | 固溶体形成に十分な拡散時間 |
| 加圧力 | 50〜70 MPa | 相対密度95%以上の確保 |
| 溶融塩温度 | 450〜650℃（LiCl-KCl） | 焼結温度と同等・酸素遮断 |
| 昇温速度 | 5〜10℃/分 | Mg₂Si相形成の均一化 |

## 3.3　第2候補：Mg₂Si × MnSi₁.₇₃ 複合焼結体

理論的根拠

Mg₂SiとMnSi₁.₇₃を複合焼結することで、2つの異なるTriサイト（Mg三角とMn三角）が界面で結合し、界面固有のλ_TT_interface（界面TriTetra結合定数）が発生する。この界面効果がマルチスケールフォノン散乱を実現する。

| 複合比（Mg₂Si:MnSi） | 界面密度 | λ_TT_total推定 | ZT予測 | 推奨 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9:1 | 低 | 0.14〜0.18 | 0.7〜0.9 |  |
| 8:2 | 中 | 0.17〜0.21 | 0.85〜1.0 |  |
| 7:3（推奨） | 高 | 0.21〜0.26 | 1.0〜1.3 | ★★ |
| 6:4 | 最高 | 0.22〜0.28 | 1.0〜1.4 | ★★ |
| 5:5以下 | 過剰 | 0.18〜0.22 | 0.85〜1.1 | MnSi相支配 |

FeSi₂研究経験との連続性：MnSi₁.₇₃はFeSi₂と同じシリサイド系材料であり、HP焼結条件・ゼーベック係数評価手法ともに直接転用可能。研究者の既存ノウハウを最大限に活かせる。

## 3.4　第3候補：Cu₂ZnSnS₄（CZTS）

TTT理論による解析

CZTSはカルコパイライト系四元化合物で、ZnとSnがTetraサイトを占有し、Cuが三角サイトを形成するTriTetra構造を持つ。太陽電池分野での研究蓄積が豊富であり、熱電分野への転用可能性が高い。

| 特性 | 値・評価 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| λ_TT推定 | 0.19〜0.24 | Zn/Sn Tetraサイト不整合による |
| ZT予測 | 0.7〜1.0 | TTT最適域下限付近 |
| 製造温度 | 400〜500℃ | 低温域に適合 |
| 課題 | 硫黄損失・相分離 | S雰囲気制御が必要 |
| 溶融塩HP適合性 | 未確認（要検証） | 溶融塩とSの反応確認必要 |
| 優位性 | 豊富な先行研究 | 太陽電池分野データ活用可 |

第4章 溶融塩中HP焼結プロセス（新規技術）

## 4.1　技術的新規性

【従来技術】Ar不活性ガス雰囲気中でHP焼結 → 設備コスト大・ガス管理必要・特殊設備依存 【本提案技術】LiCl-KCl共晶溶融塩バス中でHP焼結 → 大気中で実施可能・低コスト・均一加熱

## 4.2　LiCl-KCl共晶塩の特性

| 特性 | 値 | 熱電製造への意義 |
| --- | --- | --- |
| 組成 | LiCl:KCl = 59:41 mol%（共晶） | 最低融点を実現 |
| 融点 | 353℃ | 500℃以下のHP焼結に適合 |
| 操作温度域 | 400〜700℃ | Mg₂Si焼結温度（600〜650℃）を包含 |
| 酸素遮断機能 | 溶融塩が大気と試料を物理的に隔離 | Arガス不要を実現 |
| 均一加熱効果 | 液体媒体による熱伝導 | 焼結品質の均一化 |
| 注意点 | 吸湿性あり・使用前脱気処理必要 | 240℃・24時間真空脱気 |

## 4.3　先行特許との差別化

| 技術 | 対象工程 | 特許状況 | 本提案との差異 |
| --- | --- | --- | --- |
| 酸素スカベンジャー添加 | 焼結中 | 登録済（米国・欧州） | 添加物不使用・物理的遮断 |
| SiO₂コーティング | 焼結前処理 | 公知 | コーティング不要 |
| KBr溶融塩封止 | 粉末合成段階 | 公知 | 焼結プロセス中への適用が新規 |
| Ar雰囲気HP焼結 | 焼結中 | 広く公知 | 大気中実施が差別化 |
| 溶融塩中HP焼結（本提案） | 焼結中 | ★未確認（新規） | 焼結と酸化防止を同時実現 |

## 4.4　3段階実験計画

| フェーズ | 期間 | 内容 | 判断基準 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1：塩浴適合性確認 | 2週間 | LiCl-KCl塩浴の準備・特性確認・脱気処理 | 塩浴安定性の確認 |
| Phase 2：Mg₂Si粉体との適合性 | 4週間 | XRD・ICP-AES・SEM-EDXによる反応性確認 | MgO生成なし・Cl残留<0.1% |
| Phase 3：溶融塩中HP焼結本実験 | 8週間 | 3候補材料×温度×時間×圧力のマトリクス実験 | ZT>0.8・密度>95% |

第5章 研究ロードマップと特許戦略

## 5.1　研究ロードマップ

| 期間 | マイルストーン | 主要タスク | 期待成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1四半期 | TTT理論の検証準備 | DFT計算・λ_TT数値推定・実験設計 | λ_TT推定値の確立 |
| 第2四半期 | 溶融塩HPプロセス確立 | Phase1・2実験・プロセス最適化 | 酸化防止効果の実証 |
| 第3四半期 | 3候補材料の合成・評価 | 焼結体作製・ゼーベック係数測定・耐久試験 | λ_TT実験値の取得 |
| 第4四半期 | 最適材料・条件の特定 | 比較評価・TTT理論との照合 | 特許出願データ完成 |
| 第5〜6四半期 | 特許出願・論文化 | クレーム設計・実施例作成・学術論文投稿 | 特許出願・論文発表 |

## 5.2　特許戦略

特許出願候補（3層構造）

| 特許種別 | 発明の名称（案） | 核心クレーム | 新規性の根拠 |
| --- | --- | --- | --- |
| プロセス特許（最優先） | 溶融塩中ホットプレス焼結による熱電材料の製造方法 | LiCl-KCl溶融塩バス中でのHP焼結 | 焼結工程への溶融塩適用は先行例なし |
| 組成特許 | Mg₂(Si₁₋ₓSnₓ)最適固溶体熱電材料 | x=0.3〜0.5での高ZT組成域 | TTT理論に基づく合理的設計 |
| 理論特許 | TriTetraTheory（TTT）に基づく熱電材料設計方法 | λ_TTパラメータを用いた材料スクリーニング手法 | Tri-Tetraサイト結合の新規定義 |

## 5.3　期待される成果と社会的意義

- 廃熱回収効率の向上：500℃以下の工業廃熱・自動車排熱を低コストで電力回収

- 希少金属依存からの脱却：TeやBiを使わない完全希少金属フリーシステムの実現

- 製造コストの大幅削減：Arガス設備不要・HPプロセスの民主化による普及加速

- TTT理論の学術的貢献：三角・四面体格子結合定数λ_TTという新概念の確立

第6章 まとめ：3候補の最終評価

## 6.1　総合比較

| 【第1候補】★★★★★ Mg₂(Si₀.₆Sn₀.₄)固溶体 λ_TT: 0.20〜0.26 ZT予測: 1.0〜1.3 強み： ・λ_TT最適域を達成 ・HP焼結直接適用可 ・溶融塩HPと最適合 ・全元素が地球豊富 → 最優先推奨候補 | 【第2候補】★★★★★ Mg₂Si×MnSi₁.₇₃複合体 λ_TT: 0.21〜0.28 ZT予測: 1.0〜1.4 強み： ・FeSi₂経験と同系統 ・界面効果で高λ_TT ・シリサイド系で安定 ・耐久性◎ → 経験活用・並行推奨 | 【第3候補】★★★☆☆ Cu₂ZnSnS₄（CZTS） λ_TT: 0.19〜0.24 ZT予測: 0.7〜1.0 強み： ・太陽電池転用可 ・低温域に適合 課題： ・硫黄管理が必要 ・溶融塩HP未確認 → 第3フェーズで検討 |
| --- | --- | --- |

## 6.2　推奨研究順序

- 第1候補（Mg₂(Si,Sn)固溶体）× 溶融塩HP焼結で先行実験開始

- 第2候補（Mg₂Si×MnSi複合）を並行して粉体調製・特性評価

- Phase1・2でプロセス確立後、第3候補（CZTS）の適合性を評価

- TTT理論のλ_TT実験値と理論予測値の照合・理論精緻化

- 最優秀候補で特許出願・論文化

本研究の核心： 「FeSi₂研究経験」×「TTT理論によるλ_TT設計」×「溶融塩HP焼結（新規プロセス）」 この3要素の融合が、希少金属フリー熱電素子の実用化における独自の競争優位を生み出す。

本研究提案書はシミュレーションに基づく仮説を含みます。実験データによる検証が必要です。